附件3：
新 复 制 标 准 物 质 定 值 数 据
	名  称
	编 号
	标准值及

不确定度
	质 量 分 数 （×10-2）

	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	Mo
	V

	低合金铸铁光谱分析标准物质
	GBW 01131a
	标准值

不确定度
	3.31
0.02
	0.930
0.005
	0.317
0.004
	0.051
0.002
	0.029
0.001
	2.02
0.02
	0.811
0.007
	0.329
0.005

	
	GBW 01132a
	标准值

不确定度
	3.18
0.02
	2.28
0.02
	0.715
0.006
	0.447
0.005
	0.0061
0.0004
	1.62
0.01
	0.559
0.005
	0.201
0.004

	
	GBW 01133a
	标准值

不确定度
	3.72
0.02
	1.50
0.01
	1.12
0.01
	0.251
0.005
	0.038
0.002
	1.61
0.02
	0.467

0.003
	0.133
0.002

	
	GBW 01134a
	标准值

不确定度
	4.03
0.02
	0.246
0.005
	0.987

0.004
	0.727
0.009
	0.008
0.002
	0.476
0.005
	0.018
0.002
	0.317
0.003

	
	GBW 01135a
	标准值

不确定度
	3.00

0.03
	2.65

0.02
	1.27

0.01
	0.140
0.004
	0.0034
0.0004
	0.784
0.004
	0.384
0.003
	0.043
0.005

	
	GBW 01136a
	标准值

不确定度
	2.69

0.02
	3.68

0.02
	1.70
0.02
	0.395
0.004
	0.021
0.002
	1.31
0.01
	0.224
0.002
	0.250
0.003

	
	GBW 01137a
	标准值

不确定度
	1.81

0.02
	3.35

0.02
	1.99

0.02
	0.091
0.002
	0.0082
0.0003
	0.212
0.003
	0.152
0.003
	0.057
0.001


	名 称
	编号
	标准值及

不确定度
	质 量 分 数 （×10-2）

	
	
	
	Ni
	Cu
	W
	Ti
	Sn
	B
	Mg
	Ce
	La

	低合金铸铁光谱分析标准物质
	GBW 01131a
	标准值

不确定度
	0.063
0.002
	0.571
0.005
	0.323
0.004
	0.223
0.004
	0.282
0.003
	0.524
0.004
	0.00033
0.00004
	
	

	
	GBW 01132a
	标准值

不确定度
	1.01

0.01
	1.12

0.01
	0.172

0.004
	0.478

0.007
	0.107

0.003
	0.261

0.003
	0.038

0.003
	0.034

0.002
	0.015

0.002

	
	GBW 01133a
	标准值

不确定度
	0.528

0.005
	0.846

0.005
	0.049

0.001
	0.388

0.004
	0.289

0.005
	0.096

0.002
	0.014

0.001
	(0.0002)

	0.0060

0.0004

	
	GBW 01134a
	标准值

不确定度
	0.054
0.002
	0.148

0.003
	0.0073

0.0003
	0.031

0.001
	0.0035

0.0003
	0.021

0.002
	0.0015

0.0002
	(0.00005)
	(0.00005)

	
	GBW 01135a
	标准值

不确定度
	0.940

0.005
	0.536

0.003
	0.284

0.005
	0.078

0.002
	0.038

0.002
	0.0025

0.0002
	0.077

0.002
	0.0033

0.0004
	0.096

0.002

	
	GBW 01136a
	标准值

不确定度
	0.247

0.003
	0.338

0.003
	0.444

0.005
	0.129

0.002
	0.102

0.002
	0.128

0.003
	0.034

0.002
	0.0088

0.0003
	0.0057

0.0003

	
	GBW 01137a
	标准值

不确定度
	1.09
0.01
	1.73
0.02
	0.972
0.006
	0.131
0.003
	0.0064
0.0003
	0.018
0.001
	0.0010
0.0002
	0.122
0.003
	0.023
0.001


       研制单位：钢铁研究总院分析测试研究所（北京市）、北京纳克分析仪器有限公司（北京市）

	名  称
	编   号
	标准值及

不确定度
	Au的质量分数（10－9）

	化探金标准物质
	GBW 07243a
	标准值

不确定度
	1.6

0.1

	
	GBW 07244a
	标准值

不确定度
	5.1

0.2

	
	GBW 07245a
	标准值及

不确定度
	10.5

0.4


	名称
	编号
	标准值及

不确定度
	质量分数（×10-6）

	
	
	
	Ag* 
	Al**
	As
	B 
	Ba
	Be*
	Bi*
	Br
	Ca**
	Cd *
	Ce

	人发成分分析标准物质
	GB 07601a
	标准值

不确定度
	（50）


	（2）


	0.28

0.05
	2.9

0.5
	11.4

0.6
	110

7
	21

2
	（1.1）


	0.145

0.020
	0.07

0.01
	（0.35）



	
	
	
	Cl **
	Co
	Cr
	Cs
	Cu
	Dy*
	Er*
	Eu*
	F
	Fe
	

	
	GB 07601a
	标准值

不确定度
	（0.018）
	0.045

0.009
	0.41

0.12
	(0.003)
	14.3

1.6
	20

7
	14

5
	3.7

1.1
	(11)
	36

5
	

	
	
	
	Gd* 
	Hf
	Hg
	Ho*
	I
	K**
	La
	Li
	Lu*
	
	

	
	GB 07601a
	标准值

不确定度
	20

5
	(0.6)
	0.67

0.10
	4.6

1.8
	0.8

0.2
	(0.002)
	0.16

0.04
	(1.6)
	(2.8)
	
	


	名称
	编号
	标准值及

不确定度
	质量分数（×10-6）

	
	
	
	Mg**
	Mn
	Mo
	N**
	Na**
	Nd
	Ni
	P**
	Pb
	Pr*

	人发成分分析标准物质
	GB 07601a
	标准值

不确定度
	(0.014)
	2.0

0.3
	0.17

0.03
	13.9

0.5
	0.0089

0.0012
	0.093

0.020
	0.43

0.12
	0.014

0.002
	5.7

0.5
	25

6

	
	
	
	Rb
	S**
	Sb
	Sc*
	Se
	Si**
	Sm*
	Sn
	Sr
	Tb*

	
	GB 07601a
	标准值

不确定度
	(0.06)
	4.19

0.11
	(0.065)
	(0.018)
	0.58

0.12
	(0.06)
	19

6
	(0.2)
	0.7

0.4
	3.3

0.9

	
	
	
	Th*
	Ti
	Tl*
	Tm*
	U*
	V
	Y
	Yb*
	Zn
	灰分**

	
	GB 07601a
	标准值

不确定度
	0.064

0.011
	(3.3)
	7.7

1.1
	2.1

0.7
	99

15
	0.50

0.18
	11.2

1.7
	15

6
	137

9
	(5.5)


  *   质量分数为 ×10-9    **  质量分数为 ×10-2

研制单位：中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所（廊坊市）
PAGE  
— 53 —

